UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS

## “CARACTERÍSTICAS DA MARTENSITA-e INDUZIDA NA LIGA Fe-Mn-Si-Cr-Ni-Co COM EFEITO DE MEMÓRIA DE FORMA DURANTE TREINAMENTO”

### Juliana Cristina Bueno

Mestrado em Engenharia Mecânica

Área de Materiais e Processos de Fabricação

Orientador: Prof. Dr. Paulo Roberto Mei

Co-orientadora: Dra. Fabiana Cristina Nascimento

### SETEMBRO DE 2002

## Introdução

Os primeiros estudos sobre o fenômeno do Efeito de Memória de Forma (EMF) surgiram na década de 50 com ligas Au-Cd e In-Tl; já na década de 60 aconteceu um grande avanço com o surgimento da liga Ni-Ti e ligas a base de Cu. As ligas a base de Fe com EMF foram descobertas apenas na década de 70. No Brasil os primeiros trabalhos surgiram apenas no começo da década de 80 e, conseqüentemente, o estudo de ligas inoxidáveis com EMF é um assunto ainda muito recente.

Ligas com efeito de memória de forma (EMF) apresentam a capacidade de voltarem à forma original, após deformação plástica, através de aquecimento acima de AF (temperatura de fim da transformação da martensita em austenita) [FUNAKUBO, 1987]. Estas ligas apresentam aplicações em muitos campos, tais como: indústria aeroespacial e petrolífera, e aplicações biomédicas [ZHAO, 2001]. Alguns exemplos de materiais que podem apresentar o efeito de memória de forma são: ligas a base de Cu; ligas de NiTi, ligas ferrosas, cerâmicas e polímeros [SAADAT, 2002].

No EMF a recuperação de forma consiste na reversão da martensita induzida termicamente ou mecanicamente. A reversão, e(hc)®g(cfc), que ocorre com o aquecimento, resulta na recuperação de forma após o material ter sido deformado plasticamente [NASCIMENTO, 2002], [OTUBO, 1996], [JOST, 1999], [LIU, 2000]. Os principais fatores que influenciam na recuperação de forma são: composição química, estrutura inicial, treinamento, tamanho de grão e energia de defeito de empilhamento [NASCIMENTO, 2002], [MENG, 2001].

A identificação das fases presentes na estrutura é a base para um estudo mais completo da transformação g®e nas ligas com memória de forma. A análise óptica da microestrutura é essencial na identificação destas fases e pode ser realizada por microscopia óptica e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Mas o sucesso na análise óptica depende da qualidade da preparação metalográfica. Então, com a microestrutura opticamente caracterizada, as diferentes fases identificadas, outros parâmetros podem ser investigados, tais como: propriedades mecânicas e o EMF.

Desde 1994 o Grupo de Memória de Forma do Departamento de Engenharia de Materiais da Unicamp tem trabalhado com ligas à base de Fe-Mn-Si-Cr-Ni-(Co) [OTUBO, 1996], [NASCIMENTO, 2002]. O trabalho proposto aqui, dará continuidade a este trabalho, principalmente aos estudos iniciados em 1998 com a liga Fe-Mn-Si-Cr-Ni-Co submetida a seis ciclos de treinamento utilizando ensaios de compressão [NASCIMENTO, 2002], e tem como principais objetivos: quantificar as fases presentes para cada tamanho de grão (TG) e ciclo de treinamento (estados deformado e recuperado), investigar através da técnica de nanoindentação propriedades mecânicas da martensita- em função do treinamento para diferentes TG e verificar a hipótese de que a martensita- precipita no contorno de grão [NASCIMENTO, 2002], [JIANG, 1997], [MENG, 2001]. Como primeira etapa será realizada a preparação metalográfica para posterior caracterização da microestrutura pela técnica de microscopia óptica e, na etapa final, a investigação da dureza da fase martensítica de ligas inoxidáveis com memória de forma após treinamento.

## Metodologia

Conforme citado anteriormente, este trabalho dará continuidade aos trabalhos realizados pelo grupo de memória de forma do DEMA/FEM, sendo que a liga a ser utilizada aqui apresenta a composição química descrita na Tabela 1 e foi elaborada por J. Otubo e colaboradores [OTUBO, 1996] em um forno por indução a vácuo na Villares Metals.

| Tabela 1 – Composição química (% em peso) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Si | Mn | P | S | Co | Cr | Ni | Mo | Cu | O2* | N2* |  |
| 0,009 | 5,25 | 8,26 | 0,002 | 0,006 | 11,84 | 12,81 | 5,81 | 0,001 | 0,16 | 50 | 52 |  |

* teor em ppm

Esta liga foi submetida ao processo de treinamento que consistiu em ciclos completos de deformação e aquecimento para recuperação de forma. Cada ciclo completo corresponde a 4% de deformação por compressão (estado deformado), seguido de aquecimento a 600ºC durante 30 minutos com posterior resfriamento para recuperação de forma (estado recuperado). As investigações serão realizadas para os dois estados distintos resultantes do treinamento: estado deformado (ciclos incompletos sem recuperação de forma) e estado recuperado (ciclos completos de deformação e recuperação de forma).

## Preparação Metalográfica

O trabalho experimental terá início com a preparação metalográfica das amostras, a partir do embutimento a frio, seguido por processos de lixamento, polimento mecânico e polimento eletrolítico. O lixamento será realizado com lixas # 100, 220, 320, 400, 600, 800 e 1200 e o polimento mecânico com pasta de diamante de 6, 1 e 0,25m. O polimento eletrolítico é necessário para estas ligas pois durante a preparação das amostras, pode ocorrer a indução da fase martensítica-e comprometendo a posterior análise quantitativa da microestrutura. Nesta etapa, uma pesquisa do eletrólito mais adequado ao caso deverá ser realizada.

Em seguida será realizada uma adaptação do reagente específico (K2S2O5 + NH4HF2) que, segundo Bergeon e colaboradores [BERGEON, 1997], foi desenvolvido por Q. Gu para revelação das fases presentes no material, revelando cada fase de uma cor. Esta é outra etapa essencial neste trabalho e será realizada com base na literatura [JANG, 1995], [BERGEON, 1997, 1998a-b] e em estudos realizados por F. C. Nascimento [NASCIMENTO, 2002] considerando os parâmetros específicos da liga, tais como: composição química, tamanho de grão, número de ciclos de treinamento e fração volumétrica das fases.

## Análise Óptica da Microestrutura

A análise da microestrutura será feita utilizando-se o microscópio óptico NEOPHOT (analisador de imagens Leika 500) do Laboratório de Metalografia da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, onde também serão feitas as aquisições de imagem. Este equipamento identifica e quantifica as fases presentes desde que estas apresentem cores distintas, daí a grande importância da otimização do reagente conforme citado anteriormente.

O uso de microscopia óptica é fundamental nesta análise, sendo complementar e decisivo nos resultados já obtidos, onde uma das hipóteses previstas é a de que a martensita precipita no contorno de grão austenítico [NASCIMENTO, 2002]. Logo, os resultados obtidos permitirão identificar e quantificar a fase martensítica, complementando os resultados de raios-X já obtidos em trabalhos anteriores do grupo.

## Propriedades Mecânicas da Martensita-

Uma vez identificada a fase e, as medidas de nanodureza serão realizadas e os resultados permitirão confirmar ou não a hipótese prevista por F.C. Nascimento [NASCIMENTO, 2002], onde os resultados preliminares levaram a crer que esta fase é mais dura quando comparada com a fase austenítica. A dureza de um material depende principalmente da densidade e da composição química do mesmo, características estas que podem ser alteradas quando ocorrem mudanças na estrutura cristalina e/ou devido a tratamentos térmicos ou mecânicos aos quais o material é submetido [MICHLER, 2001].

A relação da nanodureza da martensita-e com outras propriedades mecânicas e com o EMF em função da profundidade de penetração, também será estudada. A relação entre nanodureza e dureza Vickers também será analisada com base em trabalhos com outras composições e ligas [NASCIMENTO, 1999], [OHMURA, 2001].

A técnica de nanoindentação [NASCIMENTO, 1998], [MICHLER, 2001] foi escolhida pois possibilita a realização de medidas de dureza superficial na escala de nanômetros com profundidade de penetração de alguns décimos de microns [MICHLER, 2001], ou seja, permite medidas de nanodureza da martensita-e sem influência de outras fases (desde que estas sejam claramente identificadas com o reagente adequado).

A nanoindentação é um ensaio de penetração onde utiliza-se uma ponta de diamante tipo Berkovick que possui uma geometria piramidal de três lados (Figura 1a). Nos ensaios de nanoindentação, da mesma forma que nos ensaios de compressão, a dureza é uma função da carga aplicada e da profundidade de penetração do penetrador na amostra, H=Pmáx24,5hC2 (Fig. 1b).

| (a) | (b) |
| --- | --- |
| Figura 1 – (a) geometria do indentador; (b) perfil da superfície durante o processo de nanoindentação [BUENO, 2002] |  |

Para cada condição, serão selecionadas várias regiões da amostra onde serão realizadas as indentações. A figura 2 mostra um esquema simplificado das indentações. A análise final dos dados será baseada na análise estatística das medidas realizadas.

#### Figura 2 – Esquema simplificado das regiões de nanoindentação [NASCIMENTO, 2002], [BUENO, 2002]

Os valores de carga para os ensaios de nanoindentação serão definidos com base em trabalho anterior com ligas inoxidáveis com EMF realizado por F. C. Nascimento [NASCIMENTO, 1999] com variação de carga de 0,40 a 40,00mN.

## Bibliografia

BERGEON, N.; Guenin, G.; Esnouf, C.; 1997, Characterization of the stress-induced e martensite in a Fe-Mn-Si-Cr-Ni shape memory alloy: microstructural observation at different scales, mechanism of formation and growth, Mat. Sci. Eng. A238, 309-316.

BERGEON, N.; Guenin, G.; Esnouf, C.; 1998a, Microstructural analysis of the stress-induced e martensite in a  Fe-Mn-Si-Cr-Ni shape memory alloy: part I – calculated description of the microstructure, Mat. Sci. Eng. A242, 77-86.

BERGEON, N.; Guenin, G.; Esnouf, C.; 1998b, Microstructural analysis of the stress-induced e martensite in a  Fe-Mn-Si-Cr-Ni shape memory alloy: part II – transformation reversibility, Mat. Sci. Eng. A242, 87-95.

BUENO, J. C., 2002, Estudo das propriedades mecânicas em ligas inoxidáveis com efeito de memória de forma utilizando a técnica de nanoindentação, III Encontro de Jovens Pesquisadores no IFGW, UNICAMP, 4 a 6 de setembro de 2002, Campinas-SP

FUNAKUBO, H., 1987, Shape Memory Alloys, Ed. Hiroyasu Funakubo, University of Tokyo, Capítulo 1

JANG, W. Y.; Gu, Q.; Van Humbeeck, J.; Delaey, L; 1995, Microscopic observation of g-phase and e- and a’-martensite in Fe-Mn-Si-based shape memory alloys, Mater Charact 34: 67-72.

JOST, N.; 1999, Thermal fatigue of Fe-Ni-Co-Ti shape memory alloys, Materials Science and Engineering A273-275, 649-653

LIU, D. Z.; Kajiwara, S.; Kikuchi, T.; Shinya, N.; 2000, Semiquantitative analysis of surface relief due to martensite formation in Fe-Mn-Si-based shape memory alloys by atomic force microscopy, Philosophical Magazine Letters, Vol. 80, Nº 12, 745-753

MENG, Q., Rong, Y., Chen, S., Hsu, T.Y., Zuyao, X., 2001, The relationship of the volume fraction of martensite vs. plastic strain in an Fe-Mn-Si-Cr-N shape memory alloy, Materials Letters 50, p. 328-332

MICHLER, M., Dommann, A., 2001, Nanohardness Measurements for Industrial Applications, Zeitschrift für Metallkunde, Vol. 92, nº 9, p. 1035-1039

NASCIMENTO, F. C.; 1998, Nanoindentação em superfícies de ferro e aço endurecidas por implantação de nitrogênio e pós bombardeadas com argônio. Dissertação de mestrado, UFPR, Curitiba, PR.

NASCIMENTO, F. C.; Mei, P. R.; Otubo, J.; Neto, C. M.; Lepienski, C. M.; 1999, Nanoindentação em amostras inoxidáveis com efeito de memória de forma, Anais do XV Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica, CONEM, Águas de Lindóia, SP, 22 a 26 de nov. 1999.

NASCIMENTO, F. C., 2002, Efeito do Tamanho de Grão nas Propriedades Mecânicas e na Recuperação de Forma de Ligas Inoxidáveis com Efeito de Memória de Forma, Tese de Doutorado, DEMA/FEM/UNICAMP, Campinas, SP.

OTUBO, J.; 1996, Desenvolvimento de ligas inoxidáveis com efeito de memória de forma: elaboração e caracterização, Tese de Doutorado, DEMA/FEM/UNICAMP, Campinas, SP.

SAADAT, S.; Salichs, J.; Noori, M.; Hou, Z.; Davoodi, H.; Bar-on, I., Suzuki, Y.; Masuda, A.; 2002, An overview of vibration and seismic applications of NiTi shape memory alloy, Smart Mater. Struct. 11, 218-229

ZHAO, L. C.; 2001, Research and applications of shape memory and superelastic alloys, Rare Metal Materials and Engineering, 30: Suppl. S.